平成１３年度卒業論文

5V級リチウムイオン二次電池用　正極集電体のアノード皮膜特性

山形大学工学部物質工学科

尾形・仁科研究室

坂本　裕輔

指導教官

尾形健明　教授

仁科辰夫　助教授

立花和夫　助手

遠藤孝志　文部技官

目次

第1章	緒言および目的	9

第2章	実験方法	10

第1節	陽極酸化による皮膜生成と電気化学測定	10

第1項	バルブメタル試料	10

第2項	前処理	11

第3項	有機電解液	11

第4項	電解セル	11

第5項	CV	11

第6項	定電圧法	11

第7項	耐電圧測定	12

第2節	電解液の分析	12

第1項	水分の分析	12

第2項	導電率の測定	12

第3節	皮膜の分析	12

第1項	SEM	12

第2項	XPS	12

第4節	その他の実験	12

第1項	鉄のCV	12

第2項	ニッケルのCV	12

第3項	SUS304のCV	13

第4項	高電場機構の確認	13

第5項	分解電圧	13

第5節	Visual Basic	13

第3章	結果	14

第1節	5wt% AA水溶液中でのCV	14

第1項	アルミニウム	14

第2項	チタン	15

第3項	ジルコニウム	16

第4項	ニオブ	16

第5項	ハフニウム	17

第6項	タンタル	17

第2節	LiBF４/PC+DME中でのCV	18

第1項	アルミニウム	18

第2項	チタン	20

第3項	ジルコニウム	22

第4項	ニオブ	23

第5項	ハフニウム	25

第6項	タンタル	25

第3節	LiPF６/PC+DME中でのCV	27

第1項	アルミニウム	27

第2項	チタン	28

第3項	ジルコニウム	30

第4項	ニオブ	30

第5項	ハフニウム	32

第6項	タンタル	32

第4節	LiClO４/PC+DME中でのCV	34

第1項	アルミニウム	34

第2項	チタン	35

第3項	ジルコニウム	36

第4項	ニオブ	37

第5項	ハフニウム	38

第6項	タンタル	39

第5節	TEABF4/PC+DME中でのCV	41

第1項	アルミニウム	41

第2項	チタン	42

第3項	ジルコニウム	42

第4項	ニオブ	43

第5項	ハフニウム	43

第6項	タンタル	44

第6節	電解質の濃度変化と導電率の関係	44

第7節	定電位による電流絞込み	45

第8節	電解質の濃度と皮膜耐電圧の関係	47

第9節	金属表面の分析	48

第1項	SEMによる観察	48

第2項	XPSによる金属表面の分析	50

第10節	その他の実験	51

第1項	鉄のCV	51

第2項	ニッケルのCV	52

第3項	SUS304のCV	53

第4項	高電場機構	54

第5項	分解電圧	57

第11節	Visual Basic	58

第1項	定電位	58

第2項	定電流	59

第3項	CV	60

第4章	結果のまとめ	63

第5章	結論	65

第6章	参考文献	66

第7章	総括	67

第8章	謝辞	68

図表目次

タンタル線　　(多結晶性　99.99%　直径0.5mm) 　　　　　　図 2-1-1-1　旗型電極	10

図 2-1-1-2　線電極	10

図 2-1-4-1　電解セル	11

図 3-1-1-1　5wt%AA水溶液中でのアルミニウムのCV	14

図 3-1-1-2　5wt%AA水溶液中でのアルミニウムのCV	14

図 3-1-1-3　5wt%AA水溶液中でのアルミニウムのCV	15

図 3-1-2-1　5wt%AA水溶液中でのチタンのCV	15

図 3-1-2-2　5wt%AA水溶液中でのチタンのCV	15

図 3-1-2-3　5wt%AA水溶液中でのチタンのCV	16

図 3-1-3-1　5wt%AA水溶液中でのジルコニウムのCV	16

図 3-1-4-1　5wt%AA水溶液中でのニオブのCV	16

図 3-1-4-2　5wt%AA水溶液中でのニオブのCV	17

図 3-1-5-1　5wt%AA水溶液中でのハフニウムのCV	17

図 3-1-6-1　5wt%AA水溶液中でのタンタルのCV	17

図 3-1-6-2　5wt%AA水溶液中でのタンタルのCV	18

図 3-2-1-1　LiBF4/PC+DME中でのアルミニウムのCV	18

図 3-2-1-2　LiBF4/PC+DME中でのアルミニウムのCV	19

図 3-2-1-3　LiBF4/PC+DME中でのアルミニウムのCV	19

図 3-2-1-4　LiBF4/PC+DME中でのアルミニウムのCV	19

図 3-2-1-5　LiBF4/PC+DME中でのアルミニウムのCV	19

図 3-2-2-1　LiBF4/PC+DME中でのチタンのCV	20

図 3-2-2-2　LiBF4/PC+DME中でのチタンのCV	20

図 3-2-2-3　LiBF4/PC+DME中でのチタンのCV	20

図 3-2-2-4　LiBF4/PC+DME中でのチタンのCV	21

図 3-2-2-5　LiBF4/PC+DME中でのチタンのCV(アセトン超音波脱脂)	21

図 3-2-2-6　LiBF4/PC+DME中でのチタンのCV(電解質濃度0.1M)	21

図 3-2-3-1　LiBF4/PC+DME中でのジルコニウムのCV	22

図 3-2-3-2　LiBF4/PC+DME中でのジルコニウムのCV(電解質濃度0.1M)	22

図 3-2-4-1　LiBF4/PC+DME中でのニオブのCV	23

図 3-2-4-2　LiBF4/PC+DME中でのニオブのCV	23

図 3-2-4-3　LiBF4/PC+DME中でのニオブのCV	23

図 3-2-4-4　LiBF4/PC+DME中でのニオブのCV	24

図 3-2-4-5　LiBF4/PC+DME中でのニオブのCV(アセトン超音波脱脂)	24

図 3-2-4-6　LiBF4/PC+DME中でのニオブのCV(電解質濃度0.1M)	24

図 3-2-5-1　LiBF4/PC+DME中でのハフニウムのCV	25

図 3-2-6-1　LiBF4/PC+DME中でのタンタルのCV	25

図 3-2-6-2　LiBF4/PC+DME中でのタンタルのCV	26

図 3-2-6-3　LiBF4/PC+DME中でのタンタルのCV	26

図 3-2-6-4　LiBF4/PC+DME中でのタンタルのCV	26

図 3-2-6-5　LiBF4/PC+DME中でのタンタルのCV(700℃10min)	26

図 3-2-6-6　LiBF4/PC+DME中でのタンタルのCV(アセトン超音波脱脂)	27

図 3-2-6-7　LiBF4/PC+DME中でのタンタルのCV(電解質0.1M)	27

図 3-3-1-1　LiPF6/PC+DME中でのアルミニウムのCV	27

図 3-3-1-2　LiPF6/PC+DME中でのアルミニウムのCV	28

図 3-3-1-3　LiPF6/PC+DME中でのアルミニウムのCV	28

図 3-3-2-1　LiPF6/PC+DME中でのチタンのCV	28

図 3-3-2-2　LiPF6/PC+DME中でのチタンのCV	29

図 3-3-2-3　LiPF6/PC+DME中でのチタンのCV	29

図 3-3-2-4　LiPF6/PC+DME中でのチタンのCV	29

図 3-3-2-5　LiPF6/PC+DME中でのチタンのCV	29

図 3-3-3-1　LiPF6/PC+DME中でのジルコニウムのCV	30

図 3-3-4-1　LiPF6/PC+DME中でのニオブのCV	30

図 3-3-4-2　LiPF6/PC+DME中でのニオブのCV	31

図 3-3-4-3　LiPF6/PC+DME中でのニオブのCV	31

図 3-3-4-4　LiPF6/PC+DME中でのニオブのCV	31

図 3-3-4-5　LiPF6/PC+DME中でのニオブのCV	31

図 3-3-5-1　LiPF6/PC+DME中でのハフニウムのCV	32

図 3-3-6-1　LiPF6/PC+DME中でのタンタルのCV	32

図 3-3-6-2　LiPF6/PC+DME中でのタンタルのCV	33

図 3-3-6-3　LiPF6/PC+DME中でのタンタルのCV	33

図 3-3-6-4　LiPF6/PC+DME中でのタンタルのCV	33

図 3-3-6-5　LiPF6/PC+DME中でのタンタルのCV	33

図 3-4-1-1　LiClO4/PC+DME中でのアルミニウムのCV	34

図 3-4-1-2　LiClO4/PC+DME中でのアルミニウムのCV	34

図 3-4-2-1　LiClO4/PC+DME中でのチタンのCV	35

図 3-4-2-2　LiClO4/PC+DME中でのチタンのCV	35

図 3-4-2-3　LiClO4/PC+DME中でのチタンのCV	35

図 3-4-2-4　LiClO4/PC+DME中でのチタンのCV	36

図 3-4-3-1　LiClO4/PC+DME中でのジルコニウムのCV	36

図 3-4-4-1　LiClO4/PC+DME中でのニオブのCV	37

図 3-4-4-2　LiClO4/PC+DME中でのニオブのCV	37

図 3-4-4-3　LiClO4/PC+DME中でのニオブのCV	37

図 3-4-4-4　LiClO4/PC+DME中でのニオブのCV	38

図 3-4-5-1　LiClO4/PC+DME中でのハフニウムのCV	38

図 3-4-6-1　LiClO4/PC+DME中でのタンタルのCV	39

図 3-4-6-2　LiClO4/PC+DME中でのタンタルのCV	39

図 3-4-6-3　LiClO4/PC+DME中でのタンタルのCV	40

図 3-4-6-4　LiClO4/PC+DME中でのタンタルのCV	40

図 3-4-6-5　LiClO4/PC+DME中でのタンタルのCV(電解質濃度0.1M)	40

図 3-4-6-6　LiClO4/PC+DME中でのタンタルのCV(電解質濃度0.1M)	40

図 3-4-6-7　LiClO4/PC+DME中でのタンタルのCV(電解質濃度0.1M)	41

図 3-4-6-8　LiClO4/PC+DME中でのタンタルのCV	41

図 3-5-2-1　TEABF4/PC+DME中でのチタンのCV	42

図 3-5-3-1　TEABF4/PC+DME中でのジルコニウムのCV	42

図 3-5-4-1　TEABF4/PC+DME中でのニオブのCV	43

図 3-5-6-1　TEABF4/PC+DME中でのタンタルのCV	44

表　3-6-1　各電解液の電解質濃度に対する導電率と当量導電率	44

図　3-7-1　各電解液中におけるアルミニウムの電流－時間曲線	45

図　3-7-2　LiClO4中におけるニオブの電流－時間曲線	46

図　3-7-3　LiClO4中におけるタンタルの電流－時間曲線	46

図　3-8-1　LiClO4/PC+DME中でのタンタルのCV(電解質濃度1M)	47

図　3-8-2　LiClO4/PC+DME中でのタンタルのCV(電解質濃度0.1M)	47

図 3-9-1-1, 3-9-1-2　チタンのSEM写真	48

図 3-9-1-3,3-9-1-4　ジルコニウムのSEM写真	48

図 3-9-1-5,3-9-1-6,3-9-1-7,3-9-1-8　ニオブのSEM写真	49

図 3-9-1-9,3-9-1-10　ハフニウムのSEM写真	49

図 3-9-1-11,3-9-1-12,3-9-1-13,3-9-1-14　タンタルのSEM写真	50

図 3-10-1-1　0.1M NaHCO3水溶液中における鉄のCV	51

図 3-10-1-2　0.1M NaHCO3水溶液中における鉄のCV	51

図 3-10-2-1　LiPF6/PC+DME中でのニッケルのCV	52

図 3-10-2-2　LiPF6/PC+DME中でのニッケルのCV	52

図 3-10-2-3　LiBF4/PC+DME中でのニッケルのCV	52

図 3-10-3-1　LiPF6/PC+DME中でのSUS304のCV	53

図 3-10-3-2　LiPF6/PC+DME中でのSUS304のCV	53

図 3-10-3-3　LiBF4/PC+DME中でのSUS304のCV	53

図 3-10-4-1　AA水溶液中でのアルミニウムのCV	54

図 3-10-4-2　AA水溶液中でのアルミニウムのCV	54

図 3-10-4-3　AA水溶液中でのアルミニウムのCV	54

図 3-10-4-4　AA水溶液中でのアルミニウムのCV	55

図 3-10-4-5　AA水溶液中でのアルミニウムのCV	55

図 3-10-4-6　AA水溶液中でのアルミニウムのCV	55

図 3-10-4-7　LiBF4/PC+DME中でのアルミニウムのCV	56

図 3-10-4-8　LiBF4/PC+DME中でのアルミニウムのCV	56

図 3-10-4-9　LiBF4/PC+DME中でのアルミニウムのCV	56

図 3-10-5-1　白金の分解電圧	57

図 3-10-5-2　鉄の分解電圧	57

図 3-10-5-3　ニッケルの分解電圧	57

図 3-10-5-4　SUS304の分解電圧	57

表 4-11-3-1　試料金属の各電解液中での耐電圧と漏れ電流	63

表 4-11-3-2　LiClO4中における各電解質濃度でのタンタルの皮膜生成電流と耐電圧	64

# 緒言および目的

リチウムイオン二次電池の正極集電体にはアルミニウムが用いられている。熱力学的に卑なアルミニウムが、リチウムイオン電池の高い動作電圧にも関わらず安定に存在しているのは、その表面に存在する不働態皮膜による。この、集電体表面上に生成する不働態皮膜は、電解液の分解や集電体自身の腐食などの副反応を抑制していることから、電池性能に密接な関係があると考えられる。

また現在、高エネルギー化のために5V級のリチウムイオン電池用正極活物質の研究が盛んに行われている。それに伴い、より高耐電圧、高絶縁性の正極集電体が必要となる。しかしながら、５V級の正極電位領域における集電体上に生成する不働態皮膜特性について検討している例はほとんどない。

そこで本研究では、水溶液中でアノード酸化すると不働態皮膜を生成するバルブメタルを材料として、リチウムイオン二次電池駆動用電解液中における高電位側でのアノード皮膜特性を検討した。また、不働態皮膜の生成にリチウムが関与しているか調べるために、電気二重層キャパシター用有機電解液であるTEABF4／PC＋DME中でのアノード皮膜特性も検討した。

# 実験方法

## 陽極酸化による皮膜生成と電気化学測定

1

2

3

4

5

バルブメタル試料

本研究では、以下の金属を使用した。

アルミニウム板(多結晶性　99.99%　厚さ0.1mm)

アルミニウム線(多結晶性　99.98%　直径0.5mm)

チタン線　　　(多結晶性　99.8%　 直径0.5mm)

ジルコニウム線(多結晶性　99.5%　 直径0.508mm)

ニオブ板　　　(多結晶性　99.9%　 厚さ0.1mm)

ニオブ線　　　(多結晶性　99.9%　 直径0.508mm)

ハフニウム線　(多結晶性　97%　  直径0.5mm)

タンタル板　　(多結晶性　99.95%　厚さ0.1mm)

タンタル線　　(多結晶性　99.99%　直径0.5mm) 　　　　　　図 2-1-1-1　旗型電極

また、本研究は旗型電極(図2-1-1-1)と、

線電極(図2-1-1-2)の2種類の電極を用いた。

図中の番号は、

1･･･ステンレス棒

1

2

3

4

2･･･シリコンキャップ

3･･･圧着端子

4･･･試料線金属

5･･･試料板金属　　　を示す。

旗型電極を作成する際は、金属板を直径8mmの

ポンチで打ち抜き、金属線とスポット溶接した。

電極面積は、旗型電極が約1cm2とし、線電極は

約0.12 cm2とした。

図 2-1-1-2　線電極

### 前処理

試料極の前処理として、アルカリ脱脂を行った。1M NaOH中で20s、蒸留水で5sすすぎ、0.65M(5wt%) HNO3で10s中和し、蒸留水で5sすすいだ。有機電解液での実験に供するときは、水分除去のため、さらにMeOHで2sすすぎ、グローブボックスのサイドボックスで減圧状態を10min維持した後にグローブボックス内に入れた。

蒸留水には、純水製造装置(YAMATO WG261)を使用して製造した水を用いた。

### 有機電解液

有機電解液として、キシダ化学の、LiBF4/PC+DME(50:50)、LiPF6/PC+DME(50:50)、LiClO4/PC+DME(50:50)、TEABF4/PC+DME(50:50)を用いた。電解質の濃度を変える場合はPC+DME(50:50)(キシダ化学)を用いた。

有機電解液は、電解液300mlに対し400℃ Ar気流中3時間で加熱脱水したモレキュラ

シーブ(3A 1/16”) 30ｇを加えテフロン瓶中に入れグローブボックス内で保存し水分濃度を50ppm以下に保った。

1

2

3

4

電解セル

図2-1-4-1のような電解セルを組み立て実験した。

図中の番号は、

1･･･対極

2･･･参照極

3･･･試料極

4･･･電解液　　　を示す。

水溶液系の電解液中では対極にPt、参照極にAg/AgCl

比較電極を用いた。

有機電解液中では対極にPt,参照極にAg擬似参照極を

用いて、測定は、Ar置換したグローブボックス中で行った。

図 2-1-4-3　電解セル

### CV

ポテンショスタットにはCOPER9101、ファンクションジェネレータとしてHAB151を用いた。X－YレコーダーとしてGRAPHTEC WX1100を用いた。

### 定電圧法

第1節第5項と同様の装置を用いた。

### 耐電圧測定

第1節第5項と同様の装置を用いた。

## 電解液の分析

### 水分の分析

電解液中の水分濃度は、カールフィッシャー容量滴定法(平沼自動水分測定装置，AQV-200)によって分析した。

### 導電率の測定

有機電解液の濃度を変えた際に導電率測定器(TOA CM-8ET)を用いて導電率を測定した。この実験は空気中で行った。

## 皮膜の分析

### SEM

アノード分極した試料金属の表面をSEM(JEOL JSM 5200)で観察した。

### XPS

アノード分極した試料金属の表面をXPS(島津 ESCA 1000)で分析した。

## その他の実験

### 鉄のCV

鉄線(直径 0.5mm)を用いた。実験装置は、第1節第5項と同様の装置を用いた。

### ニッケルのCV

ニッケル線(直径 0.5mm)を用いた。実験装置は、第1節第5項と同様の装置を用いた。

### SUS304のCV

SUS304線(直径 0.5mm)を用いた。実験装置は、第1節第5項と同様の装置を用いた。

### 高電場機構の確認

CVで掃引速度を変えることにより、高電場機構の確認をした。水溶液には、5wt%アジピン酸アンモニウム水溶液を用い、有機電解液は1M LiBF4/PC+DMEを用いた。

### 分解電圧

第1節第5項と同様の装置を用いた。

## Visual Basic

Microsoft Visual Basic6.0を用いていくつかプログラムを書いた。

# 結果

この章でのグラフの見方

太い線・・・・1サイクル

点線　・・・・2サイクル

細い線・・・・3サイクル

## 5wt% AA水溶液中でのCV

### アルミニウム

試料極にアルミニウムを用いた場合の、5wt%アジピン酸アンモニウム水溶液中でのCVを、図3-1-1-1～3-1-1-3に示す。全ての図で1サイクル目に200μA/cm2程度の電流平坦部が見られ、カソード側に電位を反転したとき、電流値が急激に減少し、2サイクル目はアノード側に電位を掃引しても電流値がほぼ0だった。これは、アルミニウムをアノード酸化することによって、表面に耐食性、絶縁性を有する不働態皮膜が生成したためだと考えられる。

実験日　　3/28

温度　　　28℃

湿度　　　不明

電極　　　線電極

掃引速度　0.02V/s

図 3-1-1-4　5wt%AA水溶液中でのアルミニウムのCV

実験日　　3/28

温度　　　28℃

湿度　　　不明

電極　　　旗型電極

掃引速度　0.02V/s

図 3-1-1-5　5wt%AA水溶液中でのアルミニウムのCV

実験日　　5/16

温度　　　26℃

湿度　　　40%

電極　　　線電極

掃引速度　0.1V/s

図 3-1-1-6　5wt%AA水溶液中でのアルミニウムのCV

### チタン

試料極にチタンを用いた場合のアジピン酸アンモニウム水溶液中でのCVを、図3-1-2-1～3-1-2-3に示す。図3-1-2-1は、アノード側に電位を掃引したとき、1サイクル目、2サイクル目、共に1.7V付近で電流値が急激に上昇した。図3-1-2-2は、1サイクル目にカソード側に電位を反転すると急激に電流値が減少し、2サイクル目は、1.7V付近から300μA程度の電流平坦部がみられ4Vになったとき更に上昇した。図3-1-2-3は、1サイクル目1.2V付近から急激に電流値が上昇し、1.8V、2.2Vにピークが見られ電位反転したとき電流値が減少した。2サイクル目は、4.5V付近から徐々に電流値が上昇した。これは、チタンがアノード酸化により耐食性を有する不働態皮膜を生成したためだと考えられる。

実験日　　4/19

温度　　　24℃

湿度　　　36%

電極　　　線電極

掃引速度　0.1V/s

図 3-1-2-7　5wt%AA水溶液中でのチタンのCV

実験日　　5/16

温度　　　26℃

湿度　　　36%

電極　　　線電極

掃引速度　0.1V/s

図 3-1-2-8　5wt%AA水溶液中でのチタンのCV

実験日　　12/20

温度　　　24℃

湿度　　　28%

電極　　　線電極

掃引速度　0.1V/s

図 3-1-2-9　5wt%AA水溶液中でのチタンのCV

### ジルコニウム

試料極にジルコニウムを用いた場合のアジピン酸アンモニウム水溶液中でのCVを図3-1-3-1に示す。1サイクル目に0.8V付近から電流値が上昇し、約2.3Vにピークが現れ電位反転したとき、電流値は急激に減少した。2サイクル目、2V付近からでんりゅうちが徐々に上昇した。よって、ジルコニウムをアノード分極させることで耐食性を有する不働態皮膜を生成すると考えられる。

実験日　　12/20

温度　　　24℃

湿度　　　28%

電極　　　線電極

掃引速度　0.1V/s

図 3-1-3-10　5wt%AA水溶液中でのジルコニウムのCV

### ニオブ

試料極にニオブを用いた場合の、5wt%アジピン酸アンモニウム水溶液中でのCVを、図3-1-4-1,3-1-4-2に示す。どちらの図でも、1サイクル目に電流平坦部が見られ、カソード側に電位を反転したとき、電流値が急激に減少し2サイクル目はアノード側に電位を掃引しても電流値がほぼ0だった。これは、ニオブをアノード酸化することによって、表面に耐食性、絶縁性を有する不働態皮膜が生成したためだと考えられる。

実験日　　4/19

温度　　　24℃

湿度　　　36%

電極　　　線電極

掃引速度　0.1V/s

図 3-1-4-11　5wt%AA水溶液中でのニオブのCV

実験日　　5/16

温度　　　26℃

湿度　　　40%

電極　　　線電極

掃引速度　0.1V/s

図 3-1-4-12　5wt%AA水溶液中でのニオブのCV

### ハフニウム

試料極にハフニウムを用いた場合のアジピン酸アンモニウム水溶液中でのCVを図3-1-5-1に示す。1サイクル目に、約0.5Vから電流値が上昇し、2Vでピークが現れ、電位反転したとき急激に電流値が減少し、2サイクル目には、アノード側に電位を掃引しても電流値はほぼ0だった。これはハフニウムがアノード分極によって不働態皮膜を生成するためだと考えられる。

実験日　　12/20

温度　　　24℃

湿度　　　28%

電極　　　線電極

掃引速度　0.1V/s

図 3-1-5-13　5wt%AA水溶液中でのハフニウムのCV

### タンタル

試料極にタンタルを用いた場合の、5wt%アジピン酸アンモニウム水溶液中でのCVを、図3-1-6-1,3-1-6-2に示す。どちらの図でも、1サイクル目に電流平坦部が見られ、カソード側に電位を反転したとき、電流値が急激に減少し2サイクル目はアノード側に電位を掃引しても電流値がほぼ0だった。これは、タンタルをアノード酸化することによって、表面に耐食性、絶縁性を有する不働態皮膜が生成したためだと考えられる。

実験日　　4/19

温度　　　24℃

湿度　　　36%

電極　　　線電極

掃引速度　0.1V/s

図 3-1-6-14　5wt%AA水溶液中でのタンタルのCV

実験日　　5/16

温度　　　26℃

湿度　　　40%

電極　　　線電極

掃引速度　0.1V/s

図 3-1-6-15　5wt%AA水溶液中でのタンタルのCV

## LiBF４/PC+DME中でのCV

### アルミニウム

試料極にアルミニウムを用いた場合の、LiBF4/PC+DME中でのCVを図3-2-1-1～3-2-1-5に示す。全ての図で、1サイクル目に120μA/cm2程度の電流平坦部が見られ、カソード側に電位を反転したとき、電流値が急激に減少し2サイクル目はアノード側に電位を掃引しても電流値がほぼ0だった。これは、アルミニウムをアノード酸化することによって、表面に耐食性、絶縁性を有する不働態皮膜が生成したためだと考えられる。よって、酸素供給源のないLiBF4/PC+DME中においても不働態皮膜が生成することがわかった。

また、XPSにより皮膜はフッ素との化合物であり、図3-2-1-5より皮膜の耐電圧は約35Vであった。

図3-2-1-1～3-2-1-4により150ppm程度の水分であれば皮膜生成に影響が無く、線電極の方が旗型電極に比べ皮膜生成時の電流密度が大きくなることがわかった。

実験日　　4/11

温度　　　22℃

湿度　　　不明

電極　　　線電極

掃引速度　0.1V/s

水分濃度　不明

図 3-2-1-16　LiBF4/PC+DME中でのアルミニウムのCV

実験日　　5/9

温度　　　24℃

湿度　　　53%

電極　　　線電極

掃引速度　0.1V/s

水分濃度　153.9ppm

図 3-2-1-17　LiBF4/PC+DME中でのアルミニウムのCV

実験日　　5/16

温度　　　26℃

湿度　　　44%

電極　　　線電極

掃引速度　0.1V/s

水分濃度　70.6ppm

図 3-2-1-18　LiBF4/PC+DME中でのアルミニウムのCV

実験日　　12/3

温度　　　25℃

湿度　　　40%

電極　　　旗型電極

掃引速度　0.1V/s

水分濃度　42.3ppm

図 3-2-1-19　LiBF4/PC+DME中でのアルミニウムのCV

実験日　　12/3

温度　　　25℃

湿度　　　40%

電極　　　旗型電極

掃引速度　0.1V/s

水分濃度　45ppm

図 3-2-1-20　LiBF4/PC+DME中でのアルミニウムのCV

### チタン

試料極にチタンを用いた場合の、LiBF4/PC+DME中でのCVを図3-2-2-1～3-2-2-6に示す。図3-2-2-5はアルカリ脱脂の前にアセトン超音波脱脂を30min行った。全ての図において、1サイクル目、2サイクル目とも1.7V付近から急激に電流値が上昇した。これは、チタンがLiBF4/PC+DME中において耐食性はあるが、絶縁性はないことを示している。よって、チタンはリチウムイオン二次電池用正極集電体として、電解液を分解するために適していない。図3-2-2-6より電解質の濃度を変化させても結果は変わらなかった。

本研究で実験した範囲での水分濃度の影響は見られず、前処理の影響も見られなかった。

実験日　　4/11

温度　　　22℃

湿度　　　38%

電極　　　線電極

掃引速度　0.1V/s

水分濃度　不明

図 3-2-2-21　LiBF4/PC+DME中でのチタンのCV

実験日　　4/19

温度　　　23℃

湿度　　　37%

電極　　　線電極

掃引速度　0.1V/s

水分濃度　不明

図 3-2-2-22　LiBF4/PC+DME中でのチタンのCV

実験日　　5/9

温度　　　24℃

湿度　　　53%

電極　　　線電極

掃引速度　0.1V/s

水分濃度　153.9ppm

図 3-2-2-23　LiBF4/PC+DME中でのチタンのCV

実験日　　5/16

温度　　　26℃

湿度　　　44%

電極　　　線電極

掃引速度　0.1V/s

水分濃度　70.6ppm

図 3-2-2-24　LiBF4/PC+DME中でのチタンのCV

実験日　　10/5

温度　　　22℃

湿度　　　53%

電極　　　線電極

掃引速度　0.1V/s

水分濃度　52.4ppm

図 3-2-2-25　LiBF4/PC+DME中でのチタンのCV(アセトン超音波脱脂)

実験日　　11/5

温度　　　20℃

湿度　　　44%

電極　　　線電極

掃引速度　0.1V/s

水分濃度　52.2ppm

図 3-2-2-26　LiBF4/PC+DME中でのチタンのCV(電解質濃度0.1M)

### ジルコニウム

試料極にジルコニウムを用いた場合の、LiBF4/PC+DME中でのCVを図3-2-3-1～3-2-3-2に示す。どちらの図においても、1サイクル目、2サイクル目とも1.7V付近から急激に電流値が上昇した。これは、ジルコニウムがチタン同様LiBF4/PC+DME中において耐食性はあるが、絶縁性はないことを示している。よって、ジルコニウムは、電解液を分解するためにリチウムイオン二次電池用正極集電体として適していない。図3-2-3-2より電解質の濃度を変化させても結果は変わらなかった。

本研究で実験した範囲での水分濃度の影響は見られなかった。

実験日　　11/19

温度　　　25℃

湿度　　　40%

電極　　　線電極

掃引速度　0.1V/s

水分濃度　50ppm

図 3-2-3-27　LiBF4/PC+DME中でのジルコニウムのCV

実験日　　11/5

温度　　　20℃

湿度　　　44%

電極　　　線電極

掃引速度　0.1V/s

水分濃度　52.2ppm

図 3-2-3-28　LiBF4/PC+DME中でのジルコニウムのCV(電解質濃度0.1M)

### ニオブ

試料極にニオブを用いた場合の、LiBF4/PC+DME中でのCVを図3-2-4-1～3-2-4-6に示す。図3-2-4-5はアルカリ脱脂の前にアセトン超音波脱脂を30min行った。全ての図において、1サイクル目に0.8V付近から電流値が急激に上昇しカソード側に電位を反転したとき、さらに電流値が上昇した。2サイクル目は0.8V付近から電流値が急激に上昇した。これは、ニオブがLiBF4/PC+DME中において腐食していることを示している。腐食の様子はSEMで観察できた(3章9節1項参照)。よって、耐食性が無いため、リチウムイオン二次電池用正極集電体として適していない。図3-2-4-6より電解質の濃度を変化させても結果は変わらなかった。

本研究で実験した範囲での水分濃度の影響は見られず前処理の影響も見られなかった。

実験日　　4/11

温度　　　22℃

湿度　　　不明

電極　　　線電極

掃引速度　0.1V/s

水分濃度　不明

図 3-2-4-29　LiBF4/PC+DME中でのニオブのCV

実験日　　4/19

温度　　　23℃

湿度　　　37%

電極　　　線電極

掃引速度　0.1V/s

水分濃度　不明

図 3-2-4-30　LiBF4/PC+DME中でのニオブのCV

実験日　　5/9

温度　　　24℃

湿度　　　53%

電極　　　線電極

掃引速度　0.1V/s

水分濃度　153.9ppm

図 3-2-4-31　LiBF4/PC+DME中でのニオブのCV

実験日　　5/16

温度　　　26℃

湿度　　　44%

電極　　　線電極

掃引速度　0.1V/s

水分濃度　70.6ppm

図 3-2-4-32　LiBF4/PC+DME中でのニオブのCV

実験日　　10/5

温度　　　22℃

湿度　　　53%

電極　　　旗型電極

掃引速度　0.1V/s

水分濃度　52.4ppm

図 3-2-4-33　LiBF4/PC+DME中でのニオブのCV(アセトン超音波脱脂)

実験日　　11/5

温度　　　20℃

湿度　　　44%

電極　　　旗型電極

掃引速度　0.1V/s

水分濃度　52.2ppm

図 3-2-4-34　LiBF4/PC+DME中でのニオブのCV(電解質濃度0.1M)

### ハフニウム

試料極にハフニウムを用いた場合の、LiBF4/PC+DME中でのCVを図3-2-5-1に示す。1サイクル目に40μA程度の電流平坦部が見られ、カソード側に電位を反転したとき、電流値が急激に減少した。2サイクル目は約3Vから電流値が急激に上昇しカソード側に電位を反転したとき、電流値が急激に減少した。3サイクル目はアノード側に電位を掃引しても電流値がほぼ0だった。これは、ハフニウムをアノード酸化することによって、表面に耐食性、絶縁性を有する不働態皮膜が生成したためだと考えられる。よって、酸素供給源のないLiBF4/PC+DME中においても不働態皮膜が生成することがわかった。

実験日　　11/19

温度　　　25℃

湿度　　　40%

電極　　　旗型電極

掃引速度　0.1V/s

水分濃度　50ppm

図 3-2-5-35　LiBF4/PC+DME中でのハフニウムのCV

### タンタル

試料極にタンタルを用いた場合の、LiBF4/PC+DME中でのCVを図3-2-6-1～3-2-6-7に示す。図3-2-6-5は電気炉(IAUZU AT-E58)を用いて700℃ 10min熱処理し、あらかじめ酸化皮膜を厚く生成させた電極を用いた。図3-2-6-6はアルカリ脱脂の前にアセトン超音波脱脂を30min行った。全ての図において、1サイクル目に1.5V付近から電流値が上昇しカソード側に電位を反転したとき、さらに電流値が上昇した。2サイクル目は0.5V付近から電流値が急激に上昇した。これは、タンタルがLiBF4/PC+DME中において腐食していることを示している。腐食の様子はSEMで観察できた(3章9節1項参照)。よって、耐食性が無いため、リチウムイオン二次電池用正極集電体として適していない。

また、図3-2-6-5より熱処理することで腐食電流が少なくなった。図3-2-6-7より電解質の濃度を変化させても結果は変わらなかった。

本研究で実験した範囲での水分濃度の影響は見られず前処理の影響も見られなかった。

実験日　　4/11

温度　　　22℃

湿度　　　不明

電極　　　線電極

掃引速度　0.1V/s

水分濃度　不明

図 3-2-6-36　LiBF4/PC+DME中でのタンタルのCV

実験日　　4/19

温度　　　23℃

湿度　　　37%

電極　　　線電極

掃引速度　0.1V/s

水分濃度　不明

図 3-2-6-37　LiBF4/PC+DME中でのタンタルのCV

実験日　　5/9

温度　　　24℃

湿度　　　53%

電極　　　線電極

掃引速度　0.1V/s

水分濃度　153.9ppm

図 3-2-6-38　LiBF4/PC+DME中でのタンタルのCV

実験日　　7/30

温度　　　26℃

湿度　　　45%

電極　　　旗型電極

掃引速度　0.1V/s

水分濃度　47ppm

図 3-2-6-39　LiBF4/PC+DME中でのタンタルのCV

実験日　　7/30

温度　　　26℃

湿度　　　45%

電極　　　旗型電極

掃引速度　0.1V/s

水分濃度　47ppm

図 3-2-6-40　LiBF4/PC+DME中でのタンタルのCV(700℃10min)

実験日　　10/5

温度　　　22℃

湿度　　　53%

電極　　　旗型電極

掃引速度　0.1V/s

水分濃度　52.4ppm

図 3-2-6-41　LiBF4/PC+DME中でのタンタルのCV(アセトン超音波脱脂)

実験日　　11/5

温度　　　20℃

湿度　　　44%

電極　　　旗型電極

掃引速度　0.1V/s

水分濃度　52.2ppm

図 3-2-6-42　LiBF4/PC+DME中でのタンタルのCV(電解質0.1M)

## LiPF６/PC+DME中でのCV

### アルミニウム

試料極にアルミニウムを用いた場合の、LiPF6/PC+DME中でのCVを図3-3-1-1～3-3-1-3に示す。図3-3-1-1は線電極を樹脂封入し電極面積を0.002cm2にした電極を用いた。1サイクル目に160μA/cm2程度の電流平坦部が見られ、カソード側に電位を反転したとき、電流値が急激に減少し2サイクル目はアノード側に電位を掃引しても電流値がほぼ0だった。これは、アルミニウムをアノード酸化することによって、表面に耐食性、絶縁性を有する不働態皮膜が生成したためだと考えられる。よって、酸素供給源のないLiPF6/PC+DME中においても不働態皮膜が生成することがわかった。

また、XPSにより皮膜はフッ素との化合物であり、図3-3-1-3より皮膜の耐電圧は約16Vであった。

実験日　　5/8

温度　　　23℃

湿度　　　53%

電極　　　樹脂封入電極

掃引速度　0.1V/s

水分濃度　533.1ppm

図 3-3-1-43　LiPF6/PC+DME中でのアルミニウムのCV

実験日　　12/3

温度　　　25℃

湿度　　　40%

電極　　　旗型電極

掃引速度　0.1V/s

水分濃度　50ppm

図 3-3-1-44　LiPF6/PC+DME中でのアルミニウムのCV

実験日　　12/3

温度　　　25℃

湿度　　　40%

電極　　　旗型電極

掃引速度　0.1V/s

水分濃度　43.2ppm

図 3-3-1-45　LiPF6/PC+DME中でのアルミニウムのCV

### チタン

試料極にチタンを用いた場合の、LiPF6/PC+DME中でのCVを図3-3-2-1～3-3-2-5に示す。図3-3-2-1は線電極を樹脂封入し電極面積を0.002cm2にした電極を用いた。全ての図において、1サイクル目、2サイクル目とも1.7V付近から急激に電流値が上昇した。これは、チタンがLiPF6/PC+DME中において耐食性はあるが、絶縁性はないことを示している。よって、チタンはリチウムイオン二次電池用正極集電体として、電解液を分解するために適していない。

図3-3-2-4で、1サイクル目に1.7V付近から電流値が急激に上昇し、2.8V付近にピークが見られ、電位をカソード側に反転したとき急激に電流値が減少した。2サイクル目も1.7V付近から電流値が急激に上昇したが1サイクル目よりもピークが小さかった。これはチタンの初期皮膜が電子伝導性であるために、電解液が分解されたために導電率が下がったためだと考えられる。

本研究で実験した範囲での水分濃度の影響は見られなかった。

実験日　　5/8

温度　　　23℃

湿度　　　53%

電極　　　樹脂封入電極

掃引速度　0.1V/s

水分濃度　553.1ppm

図 3-3-2-46　LiPF6/PC+DME中でのチタンのCV

実験日　　5/9

温度　　　24℃

湿度　　　52%

電極　　　線電極

掃引速度　0.1V/s

水分濃度　273.9ppm

図 3-3-2-47　LiPF6/PC+DME中でのチタンのCV

実験日　　6/13

温度　　　25℃

湿度　　　55%

電極　　　線電極

掃引速度　0.1V/s

水分濃度　45.2ppm

図 3-3-2-48　LiPF6/PC+DME中でのチタンのCV

実験日　　8/24

温度　　　26℃

湿度　　　46%

電極　　　線電極

掃引速度　0.1V/s

水分濃度　40.6ppm

図 3-3-2-49　LiPF6/PC+DME中でのチタンのCV

実験日　　11/18

温度　　　18℃

湿度　　　33%

電極　　　線電極

掃引速度　0.1V/s

水分濃度　65.1ppm

図 3-3-2-50　LiPF6/PC+DME中でのチタンのCV

### ジルコニウム

試料極にチタンを用いた場合の、LiPF6/PC+DME中でのCVを図3-3-3-1に示す。1サイクル目、2サイクル目とも1.7V付近から急激に電流値が上昇した。これは、ジルコニウムがLiPF6/PC+DME中において耐食性はあるが、絶縁性はないことを示している。よって、ジルコニウムはリチウムイオン二次電池用正極集電体として、電解液を分解するために適していない。

実験日　　11/18

温度　　　18℃

湿度　　　33%

電極　　　線電極

掃引速度　0.1V/s

水分濃度　65.1ppm

図 3-3-3-51　LiPF6/PC+DME中でのジルコニウムのCV

### ニオブ

試料極にニオブを用いた場合の、LiPF6/PC+DME中でのCVを図3-3-4-1～3-3-4-5に示す。図3-3-3-1は線電極を樹脂封入し電極面積を0.002cm2にした電極を用いた。図3-3-4-1,3-3-4-2は、1サイクル目に電流平坦部がみられ、電位をカソード側に反転したとき、電流値が急激に減少し、2サイクル目はアノード側に電位を掃引しても電流値はほぼ0だった。これは、絶縁性の不働態皮膜が生成したためだと考えられる。しかし、図3-3-4-3-～3-3-4-5では、1サイクル目に1.5V付近から電流値が急激に上昇し、カソード側に電位を反転したときさらに電流値が上昇した。2サイクル目は0.8V付近から電流値が急激に上昇した。これは、ニオブがLiPF6/PC+DME中において腐食していることを示している。腐食の様子はSEMで観察できた(3章9節1項参照)。

水分濃度が約250ppm以上になるとニオブは不働態皮膜を生成したが、リチウム電池は水分が多いと電池内部で水素ガスが発生し破裂する恐れがある。よって、水分濃度が低いと不働態皮膜を生成できず耐食性が無いため、リチウムイオン二次電池用正極集電体として適していない。

実験日　　5/8

温度　　　23℃

湿度　　　53%

電極　　　樹脂封入電極

掃引速度　0.1V/s

水分濃度　533.1ppm

図 3-3-4-52　LiPF6/PC+DME中でのニオブのCV

実験日　　5/9

温度　　　24℃

湿度　　　52%

電極　　　線電極

掃引速度　0.1V/s

水分濃度　273.9ppm

図 3-3-4-53　LiPF6/PC+DME中でのニオブのCV

実験日　　6/19

温度　　　27℃

湿度　　　62%

電極　　　線電極

掃引速度　0.1V/s

水分濃度　48.5ppm

図 3-3-4-54　LiPF6/PC+DME中でのニオブのCV

実験日　　8/24

温度　　　26℃

湿度　　　46%

電極　　　旗型電極

掃引速度　0.1V/s

水分濃度　40.6ppm

図 3-3-4-55　LiPF6/PC+DME中でのニオブのCV

実験日　　11/18

温度　　　18℃

湿度　　　33%

電極　　　旗型電極

掃引速度　0.1V/s

水分濃度　40.6ppm

図 3-3-4-56　LiPF6/PC+DME中でのニオブのCV

### ハフニウム

試料極にハフニウムを用いた場合の、LiPF6/PC+DME中でのCVを図3-3-5-1に示す。1サイクル目に100μA程度の電流平坦部が見られ、カソード側に電位を反転したとき、電流値が急激に減少した。2サイクル目はアノード側に電位を掃引しても電流値がほぼ0だった。これは、ハフニウムをアノード酸化することによって、表面に耐食性、絶縁性を有する不働態皮膜が生成したためだと考えられる。また、5Vに達しても電流値がほぼ0であることから、5V級リチウムイオン二次電池用正極集電体として使える可能性がある。

実験日　　11/18

温度　　　18℃

湿度　　　33%

電極　　　旗型電極

掃引速度　0.1V/s

水分濃度　40.6ppm

図 3-3-5-57　LiPF6/PC+DME中でのハフニウムのCV

### タンタル

試料極にタンタルを用いた場合の、LiPF6/PC+DME中でのCVを図3-3-6-1～3-3-6-5に示す。図3-3-6-1は線電極を樹脂封入し電極面積を0.002cm2にした電極を用いた。図3-3-6-1,3-3-6-2は、1サイクル目に電流平坦部がみられ、電位をカソード側に反転したとき電流値が急激に減少し、2サイクル目はアノード側に電位を掃引しても電流値はほぼ0だった。これは、絶縁性の不働態皮膜が生成したためだと考えられる。しかし、図3-3-6-3-～3-3-6-5では、1サイクル目に1.5V付近から電流値が急激に上昇し、カソード側に電位を反転したときさらに電流値が上昇した。2サイクル目は、0.8V付近から電流値が急激に上昇した。これは、タンタルがLiPF6/PC+DME中において腐食していることを示している。腐食の様子はSEMで観察できた(3章9節1項参照)。

水分濃度が約250ppm以上になるとタンタルは不働態皮膜を生成したが、リチウム電池は水分が多いと電池内部で水素ガスが発生し破裂する恐れがある。よって、水分濃度が低いと不働態皮膜を生成できず耐食性が無いため、リチウムイオン二次電池用正極集電体として適していない。

実験日　　5/8

温度　　　23℃

湿度　　　53%

電極　　　樹樹脂封入電極

掃引速度　0.1V/s

水分濃度　533.1ppm

図 3-3-6-58　LiPF6/PC+DME中でのタンタルのCV

実験日　　5/9

温度　　　24℃

湿度　　　52%

電極　　　線電極

掃引速度　0.1V/s

水分濃度　273.9ppm

図 3-3-6-59　LiPF6/PC+DME中でのタンタルのCV

実験日　　6/19

温度　　　27℃

湿度　　　62%

電極　　　線電極

掃引速度　0.1V/s

水分濃度　48.5ppm

図 3-3-6-60　LiPF6/PC+DME中でのタンタルのCV

実験日　　8/24

温度　　　26℃

湿度　　　46%

電極　　　旗型電極

掃引速度　0.1V/s

水分濃度　40.6ppm

図 3-3-6-61　LiPF6/PC+DME中でのタンタルのCV

実験日　　11/18

温度　　　18℃

湿度　　　33%

電極　　　旗型電極

掃引速度　0.1V/s

水分濃度　65.1ppm

図 3-3-6-62　LiPF6/PC+DME中でのタンタルのCV

## LiClO４/PC+DME中でのCV

### アルミニウム

試料極にアルミニウムを用いた場合の、LiClO4/PC+DME中でのCVを図3-4-1-1,3-4-1-2に示す。図3-4-1-1は、1サイクル目に200μA/cm2程度の電流平坦部が見られ、カソード側に電位を反転したとき、電流値が急激に減少し2サイクル目はアノード側に電位を掃引しても電流値がほぼ0だった。これは、アルミニウムをアノード酸化することによって、表面に耐食性、絶縁性を有する不働態皮膜が生成したためだと考えられる。

図3-4-1-2は、電位をブレークダウン電位まで掃引したものである。約18Vがブレークダウン電位であった。電位をカソード側に反転したとき、電流値が急激に減少せず、徐々に減少した。この電流は漏れ電流である。漏れ電流が大きいと電解液が分解されやすいので、LiClO4/PC+DME中ではリチウムイオン二次電池用正極集電体には適していない。

実験日　　12/3

温度　　　25℃

湿度　　　40%

電極　　　旗型電極

掃引速度　0.1V/s

水分濃度　44.3ppm

図 3-4-1-63　LiClO4/PC+DME中でのアルミニウムのCV

実験日　　12/3

温度　　　25℃

湿度　　　40%

電極　　　旗型電極

掃引速度　0.1V/s

水分濃度　45ppm

図 3-4-1-64　LiClO4/PC+DME中でのアルミニウムのCV

### チタン

試料極にチタンを用いた場合の、LiClO4/PC+DME中でのCVを図3-4-2-1～3-3-2-4に示す。全ての図において、1サイクル目、2サイクル目とも1.7V付近から急激に電流値が上昇した。これは、チタンがLiClO4/PC+DME中において耐食性はあるが、絶縁性はないことを示している。よって、チタンはリチウムイオン二次電池用正極集電体として、電解液を分解するために適していない。

本研究で実験した範囲での水分濃度の影響は見られなかった。

実験日　　4/25

温度　　　19℃

湿度　　　37%

電極　　　線電極

掃引速度　0.1V/s

水分濃度　不明

図 3-4-2-65　LiClO4/PC+DME中でのチタンのCV

実験日　　6/28

温度　　　26℃

湿度　　　44%

電極　　　線電極

掃引速度　0.1V/s

水分濃度　18.9ppm

図 3-4-2-66　LiClO4/PC+DME中でのチタンのCV

実験日　　10/9

温度　　　22℃

湿度　　　50%

電極　　　線電極

掃引速度　0.1V/s

水分濃度　64.5ppm

図 3-4-2-67　LiClO4/PC+DME中でのチタンのCV

実験日　　11/12

温度　　　27℃

湿度　　　26%

電極　　　線電極

掃引速度　0.1V/s

水分濃度　50ppm

図 3-4-2-68　LiClO4/PC+DME中でのチタンのCV

### ジルコニウム

試料極にチタンを用いた場合の、LiClO4/PC+DME中でのCVを図3-4-3-1に示す。1サイクル目、2サイクル目とも1.7V付近から急激に電流値が上昇した。これは、ジルコニウムがLiClO4C+DME中において耐食性はあるが、絶縁性はないことを示している。よって、ジルコニウムはリチウムイオン二次電池用正極集電体として、電解液を分解するために適していない。

実験日　　11/12

温度　　　27℃

湿度　　　26%

電極　　　線電極

掃引速度　0.1V/s

水分濃度　50ppm

図 3-4-3-69　LiClO4/PC+DME中でのジルコニウムのCV

### ニオブ

試料極にニオブを用いた場合の、LiClO4/PC+DME中でのCVを図3-4-4-1,3-4-4-4に示す。図3-4-4-1,3-4-4-2は、1サイクル目に2V付近から電流値が上昇し、5Vでカソード側に電位を反転したとき、さらに電流値が上昇した。これは電極が腐食していることを示している。しかし2サイクル目は電流値がほぼ0だった。

図3-4-4-3は1サイクル目に100μA/cm2程度の電流平坦部が見られ、2Vでカソード側に電位を反転したとき、電流値が急激に減少し2サイクル目はアノード側に電位を掃引しても電流値がほぼ0だった。1.8Vを超えると急激に電流値が上昇したことから耐電圧が2Vであることがわかった。よって、ニオブは、アノード酸化することによって、表面に耐食性、絶縁性を有する不働態皮膜を生成する。しかし耐電圧が4.8V(vs.Li  vs.Agだと1.8V)なので、5V級リチウムイオン二次電池用正極集電体には適していない。

反転する電位によって結果が異なるが原因は不明である。

実験日　　4/25

温度　　　19℃

湿度　　　37%

電極　　　線電極

掃引速度　0.1V/s

水分濃度　不明

図 3-4-4-70　LiClO4/PC+DME中でのニオブのCV

実験日　　6/28

温度　　　26℃

湿度　　　44%

電極　　　線電極

掃引速度　0.1V/s

水分濃度　18.9ppm

図 3-4-4-71　LiClO4/PC+DME中でのニオブのCV

実験日　　10/9

温度　　　22℃

湿度　　　50%

電極　　　旗型電極

掃引速度　0.1V/s

水分濃度　64.5ppm

図 3-4-4-72　LiClO4/PC+DME中でのニオブのCV

実験日　　11/12

温度　　　27℃

湿度　　　26%

電極　　　旗型電極

掃引速度　0.1V/s

水分濃度　50ppm

図 3-4-4-73　LiClO4/PC+DME中でのニオブのCV

### ハフニウム

試料極にハフニウムを用いた場合の、LiClO4/PC+DME中でのCVを、図3-4-5-1に示す。

1サイクル目に2V付近から電流値が急激に上昇し、カソード側に電位を反転したときさらに電流値が上昇した。2サイクル目は、0.8V付近から電流値が急激に上昇した。これは、ハフニウムがLiClO4/PC+DME中において腐食していることを示している。よって不働態皮膜を生成できないため、リチウムイオン二次電池用正極集電体には適していない。

実験日　　11/12

温度　　　27℃

湿度　　　26%

電極　　　線電極

掃引速度　0.1V/s

水分濃度　50ppm

図 3-4-5-74　LiClO4/PC+DME中でのハフニウムのCV

### タンタル

試料極にタンタルを用いた場合の、LiClO4/PC+DME中でのCVを図3-4-6-1～3-4-6-8に示す。図3-4-6-1,3-4-6-2,3-4-6-4,3-4-6-8は、1サイクル目に400μA/cm2程度の電流値が見られ、2Vと3.3Vにピークがあった。カソード側に電位を反転したとき、電流値が急激に減少し2サイクル目はアノード側に電位を掃引しても電流値がほぼ0だった。これは、タンタルをアノード酸化することによって、表面に耐食性、絶縁性を有する不働態皮膜が生成したためだと考えられる。また3.5V付近から電流値が上昇したことから耐電圧が3.5Vであることがわかった。

図3-4-6-3は掃引速度を0.01V/sにしたときのCVである。掃引速度を変えてもピークが現れたことから、このピークは掃引速度に起因するものではないことがわかった。

図3-4-6-5,3-4-6-6,3-4-6-7は電解質の濃度を0.1MにしたときのCVである。濃度を変えることによりピークが消え、耐電圧も16Vに上がった。掃引速度を変えても耐電圧は変わらなかった。

よって、タンタルは、LiClO4/PC+DME中で絶縁性の不働態皮膜を生成し耐電圧が5V以上(vs.Li  vs.Agだと2V)なので、5V級リチウムイオン二次電池用正極集電体として使える。

実験日　　4/25

温度　　　19℃

湿度　　　37%

電極　　　線電極

掃引速度　0.1V/s

水分濃度　不明

図 3-4-6-75　LiClO4/PC+DME中でのタンタルのCV

実験日　　6/28

温度　　　26℃

湿度　　　44%

電極　　　線電極

掃引速度　0.1V/s

水分濃度　18.9ppm

図 3-4-6-76　LiClO4/PC+DME中でのタンタルのCV

実験日　　7/2

温度　　　28℃

湿度　　　46%

電極　　　旗型電極

掃引速度　0.01V/s

水分濃度　63.1ppm

図 3-4-6-77　LiClO4/PC+DME中でのタンタルのCV

実験日　　9/14

温度　　　25℃

湿度　　　45%

電極　　　旗型電極

掃引速度　0.1V/s

水分濃度　95.1ppm

図 3-4-6-78　LiClO4/PC+DME中でのタンタルのCV

実験日　　10/9

温度　　　22℃

湿度　　　50%

電極　　　旗型電極

掃引速度　0.1V/s

水分濃度　64.5ppm

図 3-4-6-79　LiClO4/PC+DME中でのタンタルのCV(電解質濃度0.1M)

実験日　　10/22

温度　　　23℃

湿度　　　47%

電極　　　旗型電極

掃引速度　2V/s

水分濃度　73ppm

図 3-4-6-80　LiClO4/PC+DME中でのタンタルのCV(電解質濃度0.1M)

実験日　　10/29

温度　　　20℃

湿度　　　42%

電極　　　旗型電極

掃引速度　0.1V/s

水分濃度　40.2ppm

図 3-4-6-81　LiClO4/PC+DME中でのタンタルのCV(電解質濃度0.1M)

実験日　　11/12

温度　　　27℃

湿度　　　26%

電極　　　旗型電極

掃引速度　0.1V/s

水分濃度　50ppm

図 3-4-6-82　LiClO4/PC+DME中でのタンタルのCV

## TEABF4/PC+DME中でのCV

### アルミニウム

### チタン

試料極にチタンを用いた場合の、TEABF4/PC+DME中でのCVを図3-5-2-1に示す。1サイクル目、2サイクル目とも1.7V付近から急激に電流値が上昇した。これは、チタンがTEABF4/PC+DME中において耐食性はあるが、絶縁性はないことを示している。よって、Liが結果に関与していないことがわかった。

実験日　　10/11

温度　　　21℃

湿度　　　41%

電極　　　線電極

掃引速度　0.1V/s

水分濃度　27.7ppm

図 3-5-2-83　TEABF4/PC+DME中でのチタンのCV

### ジルコニウム

試料極にジルコニウムを用いた場合の、TEABF4/PC+DME中でのCVを図3-5-3-1に示す。1サイクル目、2サイクル目とも1.7V付近から急激に電流値が上昇した。これは、ジルコニウムがTEABF4/PC+DME中において耐食性はあるが、絶縁性はないことを示している。よって、Liが結果に関与していないことがわかった。

実験日　　10/11

温度　　　21℃

湿度　　　41%

電極　　　線電極

掃引速度　0.1V/s

水分濃度　27.7ppm

図 3-5-3-84　TEABF4/PC+DME中でのジルコニウムのCV

### ニオブ

試料極にニオブを用いた場合の、TEABF4/PC+DME中でのCVを図3-5-4-1に示す。1サイクル目に0.8V付近から電流値が急激に上昇しカソード側に電位を反転したとき、さらに電流値が上昇した。2サイクル目は0.8V付近から電流値が急激に上昇した。電位反転時の電流値の上昇は、ニオブが腐食していることを示している。よって、実験結果がLiBF4/PC+DME中と同様であることからLiが結果に関与していないことがわかった。

実験日　　10/11

温度　　　21℃

湿度　　　41%

電極　　　線電極

掃引速度　0.1V/s

水分濃度　27.7ppm

図 3-5-4-85　TEABF4/PC+DME中でのニオブのCV

### ハフニウム

### タンタル

試料極にタンタルを用いた場合の、TEABF4/PC+DME中でのCVを図3-5-6-1に示す。1サイクル目に0.8V付近から電流値が急激に上昇しカソード側に電位を反転したとき、さらに電流値が上昇した。2サイクル目は0.8V付近から電流値が急激に上昇した。電位反転時の電流値の上昇は、タンタルが腐食していることを示している。よって、実験結果がLiBF4/PC+DME中と同様であることからLiが結果に関与していないことがわかった。

実験日　　10/11

温度　　　21℃

湿度　　　41%

電極　　　線電極

掃引速度　0.1V/s

水分濃度　27.7ppm

図 3-5-6-86　TEABF4/PC+DME中でのタンタルのCV

## 電解質の濃度変化と導電率の関係

有機電解液中の電解質濃度を変えることにより、導電率との関係を調べた。導電率は空気中で測定した。当量導電率は、1Mのときよりも0.1Mのときのほうが高くなった。

表　3-6-87　各電解液の電解質濃度に対する導電率と当量導電率

|  | 1M | 0.1M |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BF4 | 9.7mS/cm | 2.5 mS/cm | 25 mS/cm |
| PF6 | 15.9 mS/cm | 3.1 mS/cm | 31 mS/cm |
| ClO4 | 13.9 mS/cm | 3.0 mS/cm | 30 mS/cm |
| TEA |  | 2.4 mS/cm | 24 mS/cm |

左側　導電率

右側　当量導電率

## 定電位による電流絞込み

各電解液中で、絶縁性の不働態皮膜を生成した金属を5V( vs.Li),20min定電位保持し、漏れ電流を測定することで、皮膜の絶縁性を調べた。アルミニウムはLiClO4／PC＋DME中において160μAとLiBF4／PC＋DME中の17μA、LiPF6／PC＋DME中の15μAよりも、かなり漏れ電流が大きくなった(図3-7-1)。これは、LiClO4／PC＋DME中で生成したアルミニウムの不働態皮膜がCl-よって破壊されるためだと考えられる。ニオブ及びタンタルは、LiClO4／PC＋DME中で20μA以下と高い絶縁性を示した(図3-7-2,3-7-3)。ニオブは、耐電圧が4.8V(vs.Li)であるのにも関わらずこのような結果になった原因は不明であるが、一度電流値が上昇していることや、CVにおいて反転する電位で結果がかわることに関係しているかもしれない。

細い線・・・LiBF4

点線　・・・LiPF6

太い線・・・LiClO4

図　3-7-88　各電解液中におけるアルミニウムの電流－時間曲線

図　3-7-89　LiClO4中におけるニオブの電流－時間曲線

図　3-7-90　LiClO4中におけるタンタルの電流－時間曲線

## 電解質の濃度と皮膜耐電圧の関係

電解質濃度を変えることによって、皮膜の耐電圧が変わるかCVによって調べた。試料極には、LiClO4／PC＋DME中で絶縁性の不働態皮膜を生成し、耐電圧が5V以上あったタンタルを用いた(3章4節4項、3章4節6項参照)。また、電解質濃度は1Mと0.1Mにして実験した。濃度を0.1Mにすると耐電圧が19Vに上がった(図3-8-2)。

図　3-8-91　LiClO4/PC+DME中でのタンタルのCV(電解質濃度1M)

図　3-8-92　LiClO4/PC+DME中でのタンタルのCV(電解質濃度0.1M)

## 金属表面の分析

### SEMによる観察

図3-9-1-1に各試料極の実験前後のSEM写真を示す。チタンは全ての電解液で実験前後において電極表面に変化がなかった。ジルコニウムもチタン同様、変化がなかった。ニオブは、LiBF4とLiPF6でピットが確認できた。LiClO4中では変化がなかった。ハフニウムはLiBF4中で実験後ピットが確認された。タンタルは、LiBF4とLiPF6でピットが確認できた。LiClO4中では変化がなかった。

尚、アノード電解時の条件(温度、水分濃度、電極の形状など)が異なるため電解液中での腐食のしやすさは比較できない。

図 3-9-1-93, 3-9-1-94　チタンのSEM写真

図 3-9-1-95,3-9-1-96　ジルコニウムのSEM写真

実験前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　LiBF4

LiPF6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　LiClO4

図 3-9-1-97,3-9-1-98,3-9-1-99,3-9-1-100　ニオブのSEM写真

図 3-9-1-101,3-9-1-102　ハフニウムのSEM写真

実験前　　　　　　　　　　　　　　　　　　LiBF4

LiPF6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　LiClO4

図 3-9-1-103,3-9-1-104,3-9-1-105,3-9-1-106　タンタルのSEM写真

### XPSによる金属表面の分析

各有機電解液中でアノード分極した後の金属表面の組成を

## その他の実験

第1項、第4項は、基礎知識と実験技術の習得を目的としている。

第2項、第3項で用いた金属は本研究のテーマであるバルブメタルではないので、この節に書くことにした。

第5項は効率よく実験するために作った。

### 鉄のCV

図3-10-1-1,3-10-1-2に0.1M NaHCO3水溶液中における鉄のCVを示す。どちらの図も-0.5V付近に電流値のピークが見られ、0.2V～0.8Vの間電流値がほぼ0であった。これは鉄が不働態化したためである。

実験日　　3/26

温度　　　22℃

湿度　　　不明

電極　　　線電極

掃引速度　0.01V/s

図 3-10-1-107　0.1M NaHCO3水溶液中における鉄のCV

実験日　　3/26

温度　　　22℃

湿度　　　不明

電極　　　線電極

掃引速度　0.01V/s

図 3-10-1-108　0.1M NaHCO3水溶液中における鉄のCV

### ニッケルのCV

図3-10-2-1～3-10-2-3有機電解液中におけるニッケルのCVを示す。図3-10-2-1,3-10-2-2がLiPF6/PC+DME中、図3-10-2-3がLiBF4/PC+DME中のCVである。LiPF6/PC+DME中では、アノード側に電位を掃引したとき、約1.7Vから急激に電流値が上昇した。LiBF4/PC+DME中では1サイクル目に1.7V付近から電流値が上昇し、電位をカソード側に反転したとき、電流値が急激に減少した。2サイクル目は3V付近から電流値が急激に上昇した。

実験日　　5/8

温度　　　23℃

湿度　　　53%

電極　　　樹脂封入電極

掃引速度　0.1V/s

水分濃度　533.1ppm

図 3-10-2-109　LiPF6/PC+DME中でのニッケルのCV

実験日　　5/9

温度　　　24℃

湿度　　　52%

電極　　　線電極

掃引速度　0.1V/s

水分濃度　273.9ppm

図 3-10-2-110　LiPF6/PC+DME中でのニッケルのCV

実験日　　5/9

温度　　　24℃

湿度　　　53%

電極　　　線電極

掃引速度　0.1V/s

水分濃度　153.9ppm

図 3-10-2-111　LiBF4/PC+DME中でのニッケルのCV

### SUS304のCV

図3-10-3-1～3-10-3-3有機電解液中におけるSUS304のCVを示す。図3-10-3-1,3-10-3-2がLiPF6/PC+DME中、図3-10-3-3がLiBF4/PC+DME中のCVである。LiPF6/PC+DME中では、アノード側に電位を掃引したとき、約1.8Vから急激に電流値が上昇した。LiBF4/PC+DME中では1サイクル目に1.5V付近から電流値が上昇し、2.5V付近にピークが現れ電位をカソード側に反転したとき、電流値が上昇した。2サイクル目は電流値がほぼ0だった。

実験日　　5/8

温度　　　24℃

湿度　　　53%

電極　　　樹脂封入電極

掃引速度　0.1V/s

水分濃度　533.1ppm

図 3-10-3-112　LiPF6/PC+DME中でのSUS304のCV

実験日　　5/9

温度　　　24℃

湿度　　　52%

電極　　　線電極

掃引速度　0.1V/s

水分濃度　273.9ppm

図 3-10-3-113　LiPF6/PC+DME中でのSUS304のCV

実験日　　5/9

温度　　　24℃

湿度　　　53%

電極　　　線電極

掃引速度　0.1V/s

水分濃度　153.9ppm

図 3-10-3-114　LiBF4/PC+DME中でのSUS304のCV

### 高電場機構

①　水溶液系

図3-10-4-1～3-10-4-6は、AA水溶液中でのアルミニウムのCVである。掃引速度を変えることにより電流密度が電場に比例する高電場機構を証明した。

実験日　　3/29

温度　　　28℃

湿度　　　不明

電極　　　線電極

掃引速度　0.01V/s

図 3-10-4-115　AA水溶液中でのアルミニウムのCV

実験日　　3/29

温度　　　28℃

湿度　　　不明

電極　　　線電極

掃引速度　0.02V/s

図 3-10-4-116　AA水溶液中でのアルミニウムのCV

実験日　　3/29

温度　　　28℃

湿度　　　不明

電極　　　線電極

掃引速度　0.1V/s

図 3-10-4-117　AA水溶液中でのアルミニウムのCV

実験日　　3/29

温度　　　28℃

湿度　　　不明

電極　　　線電極

掃引速度　0.5V/s

図 3-10-4-118　AA水溶液中でのアルミニウムのCV

実験日　　3/29

温度　　　28℃

湿度　　　不明

電極　　　線電極

掃引速度　1V/s

図 3-10-4-119　AA水溶液中でのアルミニウムのCV

実験日　　3/29

温度　　　28℃

湿度　　　不明

電極　　　線電極

掃引速度　1V/s

図 3-10-4-120　AA水溶液中でのアルミニウムのCV

- 有機溶媒系

図3-10-4-7～3-10-4-9は、LiBF4/PC+DME中でのアルミニウムのCVである。掃引速度を変えることにより有機電解液中でも電流密度が電場に比例する高電場機構で反応が起こるか実験した。

実験日　　4/10

温度　　　22℃

湿度　　　不明

電極　　　線電極

掃引速度　0.1V/s

水分濃度　不明

図 3-10-4-121　LiBF4/PC+DME中でのアルミニウムのCV

実験日　　4/10

温度　　　22℃

湿度　　　不明

電極　　　線電極

掃引速度　1V/s

水分濃度　不明

図 3-10-4-122　LiBF4/PC+DME中でのアルミニウムのCV

実験日　　4/10

温度　　　22℃

湿度　　　不明

電極　　　線電極

掃引速度　2V/s

水分濃度　不明

図 3-10-4-123　LiBF4/PC+DME中でのアルミニウムのCV

### 分解電圧

図3-10-5-1～3-10-5-4は0.1M NaOH水溶液中における各金属の分解電圧を示している。この図から過電圧を求めた。

実験日　　3/26

温度　　　22℃

湿度　　　不明

電極　　　線電極

掃引速度　0.02V/s

過電圧　　0.48V

図 3-10-5-124　白金の分解電圧

実験日　　3/26

温度　　　22℃

湿度　　　不明

電極　　　線電極

掃引速度　0.02V/s

過電圧　　0.45V

図 3-10-5-125　鉄の分解電圧

実験日　　3/26

温度　　　22℃

湿度　　　不明

電極　　　線電極

掃引速度　0.02V/s

過電圧　　0.16V

図 3-10-5-126　ニッケルの分解電圧

実験日　　3/26

温度　　　22℃

湿度　　　不明

電極　　　線電極

掃引速度　0.02V/s

過電圧　　0.38V

図 3-10-5-127　SUS304の分解電圧

## Visual Basic

### 定電位

Public x As Double

Public y As Double

Public StartTime As Date

Public b As Double

Public Current As Double

Public t As Double

Private Sub Command1_Click()

Label2.Caption = AcxAio1.SingleAI(2)

x = AcxAio1.SingleAI(2)

y = x

Timer1.Enabled = True

t = 0

AcxAio1.SingleAO 0, x, 1

StartTime = Now

Label1.Caption = AcxAio1.SingleAI(0)

Print #1, b; Chr(9); Current

End Sub

Private Sub Command2_Click()

Timer1.Enabled = False

AcxAio1.SingleAO 0, y, 1

End Sub

Private Sub Form_Load()

Dim a As String

AcxAio1.Open

a = InputBox("file name", , "c:\test.txt")

Open a For Output As #1

End Sub

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)

AcxAio1.SingleAO 0, 0, 1

Close #1

AcxAio1.Close

End Sub

Private Sub Timer1_Timer()

If x > Text2 Then

Label1.Caption = AcxAio1.SingleAI(0)

Current = AcxAio1.SingleAI(0)

b = CDbl(Now()) * 24 * 3600 - CDbl(StartTime) * 24 * 3600

If t > 59.99999 Then

Print #1, b; Chr(9); Current

t = 0

ElseIf t < 59.99999 Then

t = t + 0.01

End If

ElseIf x < Text2 Then

x = x + Text1 * 0.00001

AcxAio1.SingleAO 0, x, 1

Label1.Caption = AcxAio1.SingleAI(0)

Current = AcxAio1.SingleAI(0)

b = CDbl(Now()) * 24 * 3600 - CDbl(StartTime) * 24 * 3600

Print #1, b; Chr(9); Current

End If

End Sub

### 定電流

Public x As Double

Public b0 As Double

Public StartTime As Date

Public b As Double

Public pot As Double

Private Sub Command1_Click()

x = Text1 * 0.002

Timer1.Enabled = True

AcxAio1.SingleAO 0, x, 1

StartTime = Now

End Sub

Private Sub Command2_Click()

Timer1.Enabled = False

AcxAio1.SingleAO 0, 0, 1

End Sub

Private Sub Form_Load()

Dim a As String

AcxAio1.Open

a = InputBox("file name", , "c:\test.txt")

Open a For Output As #1

End Sub

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)

AcxAio1.SingleAO 0, 0, 1

Close #1

AcxAio1.Close

End Sub

Private Sub Timer1_Timer()

b0 = b

b = CDbl(Now()) * 24 * 3600 - CDbl(StartTime) * 24 * 3600

pot = AcxAio1.SingleAI(0)

If b - b0 > 0.9 Then

Print #1, b; Chr(9); pot

Label1.Caption = AcxAio1.SingleAI(0)

End If

End Sub

### CV

'変数を定義

Public p As Double  '現在の電位

Public p0 As Double 'プロットした電位

Public y As Double  'rest potential

Public Current As Double  '現在の電流値

Public h As Double  '上限電位

Public l As Double  '下限電位

Public n As Double  'プロットに使う変数

Public di As Double '電位反転に使う変数

'測定開始をクリックすると開始

Private Sub Command1_Click()

n = -1

di = 1

h = Text2  '上限

l = Text3 '下限

p = AcxAio1.SingleAI(6)  'アナログ入力の6番とpotenntialをつなぐ

Label7.Caption = Format(AcxAio1.SingleAI(6), "#0.0000")

y = p

AcxAio2.SingleAO 5, p, 1 'アナログ出力の5番とEXT.INをつなぐ

Label9.Caption = Format(AcxAio1.SingleAI(5), "####0.######") * Text4

Print #1, Label7; Chr(9); Label9

Timer1.Enabled = True

End Sub

'ストップをクリックすると終了

Private Sub Command2_Click()

Timer1.Enabled = False

AcxAio2.SingleAO 5, y, 1

End Sub

'クリックすると電位反転

Private Sub Command3_Click()

di = -di

End Sub

Private Sub Form_Load()

Dim a As String

AcxAio1.Open

AcxAio2.Open

a = InputBox("ファイル名を入力してください", , "c:\自動CV.txt")

Open a For Output As #1

End Sub

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)

AcxAio2.SingleAO 0, 0, 1

Close #1

AcxAio1.Close

AcxAio2.Close

End Sub

Private Sub Timer1_Timer()

p = p + Text1 * 0.00002 * di

AcxAio2.SingleAO 5, p, 1

n = n + 1

p0 = p - Text1 * 0.00002 * di * n

Current = AcxAio1.SingleAI(5) 'アナログ入力の5番とcurrentをつなぐ

If p >= h Or p <= l Then

di = -di

End If

'10mVごとにプロット

If p - p0 >= 0.01 Or p - p0 <= -0.01 Then

p0 = p

n = 0

Label7.Caption = Format(p, "#0.0000")

Label9.Caption = Format(AcxAio1.SingleAI(5), "####0.######") * Text4

Print #1, Label7; Chr(9); Label9

End If

End Sub

# 結果のまとめ

表 4-11-3-128　試料金属の各電解液中での耐電圧と漏れ電流

|  | BF4 | PF6 | ClO4 | TEA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Al | 38 | 20 | 21 |  |
|  | 18 | 17 | 160 |  |
| Ti | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
|  | × | × | × | × |
| Zr | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
|  | × | × | × | × |
| Nb | 4.0 | 4.0 | 4.8 | 4.0 |
|  | × | × | 17 | × |
| Hf | 8 | 8 | 3.5 |  |
|  |  |  | × |  |
| Ta | 4.0 | 4.0 | 6.5 | 4.0 |
|  | × | × | 15 | × |

上段　耐電圧(V vs.Li)

下段　漏れ電流(μA)

表 4-11-3-129　LiClO4中における各電解質濃度でのタンタルの皮膜生成電流と耐電圧

|  | 皮膜生成電流 | 耐電圧(vs.Li) |
| --- | --- | --- |
| 0.1M | 1100μA | 19V |
| 1M | 1000μA | 6.5V |

# 結論

・5V級リチウムイオン二次電池用正極集電体として使えるのはアルミニウム、ハフニウム、タンタルであった。しかし、価格や導電率、重量を考えると、やはりアルミニウムが集電体として最適である。

# 参考文献

幸裕さんの卒論

# 総括

タンタルがLiClO4／PC＋DME中でつかえそう

でもやっぱりアルミニウムが一番適していると思う

ハフニウムも使えそうだけど高価であまり実験できないので機会があれば来年詳しく調べて下さい

あと温度を変えて実験したかったけどセルや実験装置の都合でできなかった。

しかし、僕がいる間になんとかZAKUと隣のインキュベータを使って温度を変えて実験できるようにするので、来年の人興味を持ったらやってみて下さい。

タンタルの皮膜生成電流が大きい気がする。スポット溶接したからかも。

# 謝辞